# 36T压路机实践学习心得

来源：网络 作者：悠然自得 更新时间：2024-10-05

*根据这几年摊铺大厚度，和今年在那尼线大厚度摊铺的实践，总结出大厚度摊铺中的注意事项。 一。调整摊铺机：摊铺机宽度根据路面宽度调整；螺旋高度和法兰机械仰角根据虚铺厚度调整，反向叶片装一组，叶片由大到小排列，橡胶板和皮子尽量提高；拱度根据有没...*

根据这几年摊铺大厚度，和今年在那尼线大厚度摊铺的实践，总结出大厚度摊铺中的注意事项。

一。调整摊铺机：摊铺机宽度根据路面宽度调整；螺旋高度和法兰机械仰角根据虚铺厚度调整，反向叶片装一组，叶片由大到小排列，橡胶板和皮子尽量提高；拱度根据有没有路肩调整。

二。路基要求：路基平整度要好，对路面松散，翻浆处，需提前处理。对个别不合格的地方，提前做好标记，以便在后续摊铺中增大或减小振捣，适当提高或降低摊铺厚度，范围内来灵活调整。在铺大厚度时，需用36T重大压路机进行路基补强 。在摊铺前路基要清扫洒水，洒水多会翻浆，洒水少则路基会把路面底部物料水分吸掉，压实后取芯底部松散或产生马蜂窝状。

三。拱度注意事项：没有模板或路肩土时，拱度调整需根据实际摊铺宽度，厚度，调成略带副拱。厚度大时，副拱较大，厚度小时，副拱较小或调平。有模板或路肩土时，拱度需根据实际摊铺宽度，厚度调成自然拱，厚度大时，拱度较小或调平，厚度小时，拱度较大，拱度最终根据碾压过后，实际测量横向平整度决定。达到碾压后的路面横向高程一致，前后沿拱度一致，必要时需及时修正。

四。拌合站的要求：出料量要满足连续摊铺的需要，出料量达到每小时500T以上时，大型运输车必须不低于20辆 。为防止输料抛扬产生的离析，料仓上方适当位置加装防离析装置，阻挡大料向一边抛洒，防止装车离析。料的配比合格，稳定，含水量，需根据摊铺的天气来调整。成品仓料不能一次性放干净，禁止物料未经成品仓储存直接卸料，料车在装料时必须停到正中间，先装前面，在装后面，最后装中间，避免大料往一边跑。

六。大厚度优势：大宽度摊铺，一次成型，形成整体板块结构。解决了双机并铺时，接缝出离析，横向密实不均匀，造成的驴脊梁。大宽度摊铺减少了设备和施工人员，提高了效率，节约成本。大宽度摊铺时，低速大扭距螺旋马达，使螺旋稳定，满埋，匀速运转，并能进行二次搅拌，防止了高速运转时造成的横向，竖向，纵向离析，提高了摊铺密实均匀度和平整度。螺旋挡料板调节板，橡胶板，端头防离析装置有效防止螺旋布料时产生的竖向和横向离析。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找